## Slide 1
01
电子声子耦合与 Eliashberg 计算
Electron-Phonon Coupling and Migdal-Eliashberg Theory
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
从一个常数，走向一个谱。
从一个数字，走向一条证据链。
谱函数 → 配对核 → 虚轴方程 → 基准与局限
中文教程 / Python / 8 格 Notebook / 20 页课件 / 真实集群记录
Notes: 本课连接已有 BCS 与 BdG 学习包，把常数配对相互作用扩展到含频率结构的核。内容分为官方 Al 数据后处理、原创 Einstein 虚轴模型和真实 Pb 小型软件回归。三种结果不混为一个材料预测。本轮不扩展网格、截断能或展宽扫描。讲义给完整公式，课件突出理解路径与验证边界。

## Slide 2
02
三个练习，三种证据
Reference data, teaching model and software regression
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
Al 官方参考
离线谱积分
单位与矩形求和
不是新 Al EPC
Einstein 模型
线性与非线性方程
固定 96 正虚频
不是 Pb
Pb 真实集群
自有 SCF/NSCF/EPW
上游 DFPT 数据
不是收敛 Tc
计算完成、基准对照、材料可信与原论文图表复现是不同层次。
Notes: Al 文件来自固定 QE 提交，并非我们此前 SCF 产生的 EPC。Einstein 解包含有限频率截断，是原创模型教学，不拟合 Pb。Pb 在集群重新做 SCF、NSCF 和 EPW，复用官方 DFPT，只有粗网格回归对照。理解来源和范围，比把它们拼成一个看似完整的第一性原理 Tc 链条更重要。

## Slide 3
03
材料计算里，信息怎样流动
DFT → DFPT → Wannier → EPC → Eliashberg
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
DFT
电子态
DFPT
位移响应
Wannier
局域表示
EPC
谱与 λ
Eliashberg
Δ 与 Z
插值提升求和效率，不保证粗网格中缺失的信息自动恢复。
Notes: DFT 描述基态电子结构，DFPT 给位移响应和声子，Wannier 表示使矩阵元可插值，细网格求和给谱，谱再决定虚轴配对核。每一箭头需要文件、规范与单位的一致性。当前 Pb 小例跳过自有 DFPT，使用官方保存数据，所以流程跑通不代表每个环节都从零复算，也不是收敛认证。

## Slide 4
04
矩阵元 g：不能只看声子频率
Electron-phonon scattering vertex
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
Hₑₚ ∼ Σ g c† c (b + b†)
电子态
k → k+q
费米面附近的散射
声子响应
频率 + 极化 + 势导数
缺一个都不够
Notes: 哈密顿量中的 g 连接电子从 k 到 k+q 和声子的吸收或发射。频率描述声子能量，矩阵元描述散射强度。势的一阶位移响应、声子极化和电子波函数共同决定 g。迟滞意味着有效作用带有频率差结构。严格归一化可对照 EPW Theory，课件用示意表达强调信息来源而非另写未验证矩阵元代码。

## Slide 5
05
声子 DOS ≠ Eliashberg 谱函数
Phonon DOS versus alpha2F
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
F(Ω)
有哪些声子模式？
纵轴通常 1/能量
不含完整 EPC
α²F(Ω)
哪些模式强烈散射？
含 |g|² 与电子权重
本约定纵轴无量纲
同一个 DOS，可以对应不同 λ；大峰不自动等于最大配对贡献。
Notes: 声子 DOS 只数模式，alpha2F 还包含散射矩阵元平方以及费米面电子权重。因此同样声子 DOS 不保证同样 lambda。积分还有一除以能量的权重，低能部分可能对耦合贡献很大。不要根据某个 DOS 高峰直接断言主导配对，也不要把归一化不同的 DOS 数值当作谱函数输入。

## Slide 6
06
先做单位检查，再算任何积分
Energy-axis conventions
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
对象 | 本课单位 | 换算要点
Ω、Δ、虚频能量 | meV | 1 Ry = 13605.693123 meV
α²F | 无量纲（此约定） | 只改横轴，不改 A
声子 DOS | 1/meV | 原 1/Ry 值除以换算系数
λ、Z、μ* | 无量纲 | μ* 不是化学势
所有读入要求显式单位、列号和格式，不猜测文件含义。
Notes: 本课用声子能量 Omega 等于 hbar omega，单位 meV。Ry 到 meV 横轴缩放在 dOmega/Omega 中抵消，所以本数据 convention 的 alpha2F 不额外缩放。DOS 的积分要保持模式数，因此纵轴除以换算系数。其他代码如采用另一谱密度定义，需重新做量纲分析，不能照抄本表。

## Slide 7
07
三个谱矩：权重各不相同
Coupling, logarithmic moment and RMS energy
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
λ = 2 ∫ A(Ω) / Ω dΩ
Ωlog = E₀ exp[ (2/λ) ∫ (A/Ω) ln(Ω/E₀) dΩ ]
Ω₂ = [ (2/λ) ∫ A(Ω) Ω dΩ ]¹ᐟ²
积分区间、零频极限与非负谱检查要写清楚，不静默修补。
Notes: lambda 是无量纲积分。对数矩计算时要用参考能量使对数自变量无量纲，本课取一 meV，最终值不依赖参考能量。Omega2 是二阶矩平方根，不是二阶矩本身。数据积分只到首尾，不外推低频，零频拒绝直接除法。累计 lambda 让我们看到不同能段的贡献，不从曲线的单个最高峰判断耦合。

## Slide 8
08
Al：由官方数字表重建谱矩
Pinned QE reference, not our earlier Al SCF
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
梯形积分：λ = 0.39621339，Ωlog = 26.53072 meV。
Notes: 三个图由固定提交的官方 Al 数字表重绘。左图是谱函数，中图是累计耦合，右图是声子 DOS，并已正确把一每 Ry 转为一每 meV。数据来源有许可和 SHA256。此前 Al SCF 和 Gamma 声子并不产生这张完整谱，不能将这张官方数据图说成自己的材料计算结果。

## Slide 9
09
0.396213 与 0.396392：哪里不同？
Match the quadrature before judging reproduction
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
梯形规则
0.39621339
首尾权重各半
覆盖格点首尾区间
官方格点规则
0.39639151
每点完整格点宽度
重建原谱积分输出
先对齐单位、对象、端点与积分规则，再讨论误差。
Notes: 这不是通过调参消掉误差。官方参考对均匀格点采用完整格点宽度矩形求和，梯形把端点权重减半。Al 文件末端谱不为零，所以两种离散结果有小差异。按官方规则重建 lambda 约三乘十的负十五次误差，只是同数据代数一致性，不代表材料精度达到机器精度，也不替代低频区间审查。

## Slide 10
10
近似 Tc 公式 ≠ Eliashberg 方程解
Modified McMillan and full Allen-Dynes
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
Tcᴬᴰ = f₁ f₂ × [ Ωlog / (1.2 kB) ] × exp(…)
修正 McMillan
1.22385 K
不含 f₁ / f₂
完整 Allen-Dynes
1.24167 K
μ* = 0.1（假设）
Notes: 使用 Omega log 前因子的 base 是修正 McMillan 表达，不是原始 Debye 前因子。完整 Allen Dynes 还乘 f1 f2，考虑强耦合和谱形。这里用 Al 参考与 mu star 零点一算两种公式示例，结果并非自己的 Al 材料预测。实现检查指数分母非正时失败，而不是返回一个没有适用意义的临界温度。来源是 Allen Dynes PRB 12,905。

## Slide 11
11
一个可解析核：Einstein 单模式
Analytical retarded kernel for an independent model
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
A(Ω) = λ ΩE δ(Ω − ΩE) / 2
K(ν) = λ ΩE² / (ΩE² + ν²)
K(0) = λ K(ν) = K(−ν) 大频率差 → 小作用
这是独立教学模型，不是 Al 或 Pb 的拟合谱。
Notes: 单模式 alpha2F 取 lambda OmegaE 除以二乘 delta，使耦合积分恰为 lambda。代入虚频核可解析得到 lambda OmegaE 平方除以 OmegaE 平方加 nu 平方。K 是偶函数，零频值为 lambda，大频率差下降。这个模型提供独立核检查，不是把真实 Pb 频谱替换为一个峰再假装预测实验。参数固定 lambda 一，OmegaE 十 meV。

## Slide 12
12
虚轴未知量：Δ、Z 与 φ
Imaginary-axis functions and Matsubara energies
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
wₙ = (2n + 1) π kB T φₙ = Zₙ Δₙ
固定离散模型
96 个正虚频
Ωc = 100 meV
μ* = 0.1
不做的推断
Δ(iw₀) ≠ 实轴能隙
未做解析延拓
未证截止收敛
Notes: 费米 Matsubara 能量是二n加一乘 pi kBT。Z 是正常自能中的频率重整化函数，phi 是异常自能，Delta 等于 phi 除以 Z。Z 不能与电子谱中的准粒子权重直接当作同名量。本课固定九十六个正虚频和库仑截止一百 meV，不扫描它们。最大虚频随温度改变，未证明无限截止极限。最低虚频 Delta 不是实轴激发能隙。

## Slide 13
13
正频率折叠：别丢掉库仑因子 2
Pair positive and negative frequencies
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
K⁻ₙₘ = K(wₙ − wₘ) K⁺ₙₘ = K(wₙ + wₘ)
正常项 Z
K⁻ − K⁺
负频率 w 改变符号
配对项 Δ
K⁻ + K⁺ − 2μ*θ
偶频配对，库仑计两次
Notes: 负虚频索引是负m减一，wm 为奇函数而 Delta 是偶函数。因此正常方程中两个核相减，配对方程相加，库仑排斥在正负频率中都贡献，得到因子二。这些符号影响 Tc，不只是写法。本课单元测试用同截断的完整正负求和独立检验折叠实现，避免两个代码函数共享同一个符号错误却相互通过。

## Slide 14
14
临界点：最大实本征值达到 1
Linearized instability, not largest absolute eigenvalue
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
Δ = B(T) Δ ρreal,max[B(Tc)] = 1
低温端：ρ > 1 高温端：ρ ≤ 1
有限模型 Tc 区间
[9.26050, 9.26611] K
bracket 宽度是二分容差，不是物理误差棒。
Notes: 先在 Delta 为零的正常态求 Z，再构造线性配对矩阵。Delta 等于 B Delta 的非零解要求本征值一。本课跟踪最大实本征值，不用最大绝对值，因大负本征值不是该分支吸引。二分前必须有超导低温界和正常高温界，返回有限 bracket。搜索宽度并不等于模型或材料误差。代码还检查本征对残差。

## Slide 15
15
非线性方程：检查原残差
Fixed point, mixing and the normal branch
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
建立分支
ρ > 1：非零初值
ρ ≤ 1：正常态
避免零初值假结论
更新与混合
算新 Δ / Z
混合比例 0.3
达到上限就报错
原方程残差
|Δnew − Δ| < 10⁻⁸
|Znew − Z| < 10⁻⁹
不是混合后的步长
所有数字只针对所声明的单模式有限求和，不提供普适分支稳定性证明。
Notes: 先用线性本征值判断选取的分支。低温以非零初值迭代，按原非线性表达更新 Z 与 Delta，用零点三混合稳定迭代。残差定义为未混合更新减当前值，Delta 小于一乘十的负八 meV，Z 小于十的负九。若只看混合后的差，小混合因子会伪装收敛。高温返回正常态，并不靠零初值证明低温没有超导。

## Slide 16
16
温度曲线：模型的配对不稳定性
Fixed Einstein parameters; temperature is a physical variable
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
λ=1，ΩE=10 meV，μ*=0.1；不是 Pb，不是材料预测。
Notes: 图显示固定模型的最低虚频 Delta 与最大实本征值随物理温度变化。改变温度是为了学习序参量，不是 DFT 采样密度、截断或展宽扫描。临界区间在图上标记。高温正常态返回零 Delta。不能把这个约九点二六 K 的数称为真实 Pb 的 Tc，也不能将最低虚频数值当实轴能隙来计算实验强耦合比例。

## Slide 17
17
4 K：能隙函数不是一个常数
Frequency-dependent Delta and Z on the imaginary axis
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
Δ(iw) 与实轴激发能隙不同；本课没有 Padé 延拓或隧穿 DOS。
Notes: 左图是虚轴配对函数，右图是 Z。高虚频部分可以出现符号结构，不应自动剪裁负 Delta；非负约束仅针对物理谱 alpha2F，不针对这条配对函数。残差已满足声明阈值，但未做解析延拓，所以图不能直接当隧穿能隙或实轴 DOS。读图时同时说出温度、固定频率截断和库仑截止。

## Slide 18
18
Pb 集群：跑通小回归，不预测材料
Own SCF/NSCF/EPW, reused official DFPT
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
对象 | 本次 | 证据 / 边界
SCF / NSCF / EPW | 真实运行 | 4 MPI，QE 7.5 / EPW 6.0
DFPT | 官方参考 | 未从零重算
粗 → 细 k/q | 3³ → 6³ | 固定回归，无 SOC
最终 Job 313836 | COMPLETED | 0:0，43 秒
前两次 FAILED 身份和浮点警告保留；没有密度或截断扫描。
Notes: 固定 Pb 小回归粗 k/q 三立方，细 k/q 六立方，六十 Ry，标量相对论无 SOC。SCF NSCF EPW 都实际运行，DFPT 是上游参考。最终 Job 313836 COMPLETED，四十三秒，四 MPI。前两次物理程序已结束但检查器失败，全部留痕。lambda 对照上游差八乘十的负七，说明该标量软件回归通过，而非生产级材料 EPC 或 Tc 收敛。

## Slide 19
19
Pb 谱：先读格式，再对照同一对象
Legacy EPW spectrum, first column selected explicitly
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
λq=0.1608797；官方回归 0.1608789；谱积分 0.16088553。
Notes: 谱有五百数字行及文字尾部，首列 meV，后十列不同谱展宽。本课只分析第一谱列零点零五 meV，不展开列作为收敛扫描。模式 q lambda 为零点一六零八七九七，谱积分略不同但匹配尾部。原始完整数字源用 Job 313824 物理输出，最终成功 Job 313836 谱哈希相同。不把旧日志改名为新作业，不删除 divide by zero 等警告。

## Slide 20
20
下一步：先复现方程，再选择原图
Equation-level learning before a paper figure project
work_superconductor / EPC 与 Eliashberg / 2026-10-04
01 手算谱矩与单位
02 推导折叠中的因子 2
03 写下证据边界与论文目标
阅读：Allen–Dynes (1975) / EPW Theory / Margine–Giustino (2013)
配套：详细中文讲义、已执行 Notebook、测试、源文件与许可。
Notes: 下一阶段按 Allen Dynes 原文、EPW 理论和 Margine Giustino PRB 87,024505 阅读。先写符号约定、各向异性到各向同性平均和失去的信息，然后选择明确图号、数据来源和误差标准。当前已完成方程级模型和软件回归，尚未完成原论文图表。独立练习是手算单位、解释库仑因子二、说明残差并写一条未完成材料证据，不继续 DFT 收敛扫描。